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Quy trình lấy mẫu Thí Nghiệm
	TT
	Chỉ tiêu thí nghiệm
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Tần suất lấy mẫu
	Khối lượng mẫu thử

	1
	Đá dăm (sỏi) đổ bê tông
	Các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 7572:2006
	3
Cứ một lô 200 m  lấy mẫu một lần. Mỗi lô
nhỏ hơn 200m3 xem như một một lô
	100 - 200 kg tuỳ theo cỡ đá

	2
	Cát vàng đổ bê tông
	Các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 7570:2006.
	Cứ một lô 350 m3 hoặc 500 tấn lấy mẫu một

lần. Mỗi lô nhỏ hơn 500 tấn  xem như một một lô
	100kg

	3
	Xi măng
	Các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6260:1995.
	Cứ một lô 50 tấn lấy mẫu một lần. Mỗi lô nhỏ

hơn 50 tấn xem như một lô
	50kg

	4
	Thép cốt bê tông
	Các chỉ tiêu cơ lý theo yêu cầu của TCVN

1651:1985 và TCVN 6285:1997.
	Cứ một lô 50 tấn lấy mẫu một lần. Mỗi lô nhỏ

hơn 50 tấn xem như một lô
	Mỗi loại Fthép lấy 01 mẫu bao  gồm 03 thanh, có chiều dài từ

50-80cm

	5
	Thép hình kết cấu xây dựng
	Các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 1651:1985.
	Cứ một lô 20 tấn lấy mẫu một lần. Mỗi lô nhỏ

hơn 20 tấn xem như một lô
	Mỗi loại Fthép lấy 01 mẫu bao  gồm 03 thanh, có chiều dài từ

50-80cm

	6
	Gạch xây
	Các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 1450:1986; TCVN 1451:1986.
	Cứ một lô 50.000 viên lấy mẫu một lần. Mỗi lô nhỏ hơn 50.000 viên xem như một lô
	20 viên gạch

	7
	Cát xây, trát
	Các chỉ tiêu cơ lý theo TCXD 127:1985
	3
Cứ một lô 100 m  lấy mẫu một lần. Mỗi lô
nhỏ hơn 100m3 xem như một lô
	30 kg

	8
	Gạch bê tông tự chèn
	Các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6476:1999.
	Cứ một lô 15.000viên mẫu một lần. Mỗi lô nhỏ hơn 15.000 viên xem như một lô
	15 viên


Cứ 1.000 m , đo 3 điểm

	16
	Nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
	- Khoan mẫu bê tông nhựa để kiểm tra chiều dầy và chất lượng.
	- Cứ nhỏ hơn 500 m2 mặt đường khoan 01

điểm tại vệt xe chạy.
	

	
	
	- Đo modul đàn hồi bằng cần Belkenman.
	- từ 500m dài đến 1.000 m dài đo mo đun đàn hồi 20 điểm..
	

	
	
	- Đo độ bằng phẳng bằng thước 3m.
	- Toàn tuyến.
	

	17
	Nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng
	- Kiểm tra modul đàn hồi móng đường theo mục 15.
	- Cứ 1 ngày hoặc 01 ca sản xuất lấy 03 nhóm mẫu bê tông (Mỗi nhóm 03 viên).
	

	
	
	- Kiểm tra chất lượng vật liệu theo mục

1,2,3.
	
	

	
	
	- Kiểm tra độ sụt bê tông
	
	

	
	
	- Lấy mẫu bê tông theo TCVN 4453:1995
	
	

	18
	Nghiệm thu mặt đường láng nhựa
	- Kiểm tra chất lượng nhựa theo 22TCN

279-01
	Cứ 500 m2 kiểm tra 1 lần.
	

	
	
	- Kiểm tra chất lượng vật liệu theo 22TCN

250-98. và 22TCN 271:01
	
	

	
	
	- Kiểm tra hàm lượng nhựa mặt đường
	
	

	19
	Nghiệm thu công tác thi công cấu kiện xây dựng nhà dân dụng
	- Lấy mẫu bê tông theo TCVN4453:1995.
	Mỗi hạng mục nghiệm thu (Đế móng, móng, cột khung tầng1, sàn mái tầng1…) lấy 01 nhóm mẫu
	- Mẫu 10x10x10 hoặc

15x15x15

	
	
	- Kiểm tra thiết kế thành phần bê tông
	
	

	
	
	- Kiểm tra chất lượng vật liệu nếu có nghi

ngờ
	
	

	20
	Nghiệm thu công tác xây, trát
	- Lấy mẫu theo TCVN 3121:1993
	Mỗi hạng mục nghiệm thu (Vữa xây, vữa trát…) lấy 01 nhóm mẫu
	Mẫu 4x4x16cm hoặc

7,07x7,07x7,07

	
	
	- Kiểm tra thiết kế thành phần vữa
	
	

	
	
	- Kiểm tra chất lượng vật liệu nếu có nghi

ngờ
	
	

	21
	Nghiệm thu công tác bê tông cống đúc tại chỗ
	- Lấy mẫu theo TCVN 4453:95
	
	- Mẫu 10x10x10 hoặc

15x15x15

	22
	Đá ốp lát
	- Lấy mẫu theo TCVN 4732:89
	Theo lô sản phẩm
	03 tấm

	23
	Thí nghiệm gỗ
	
	
	


	-
	Xác định độ hút ẩm
	TCVN 359:1970
	
	3 mẫu 30x30x10mm

(10 là dọc thớ)

	-
	Xác định giới hạn bền khi nén
	TCVN 363:1970
	
	3 mẫu 20x20x30mm

(30 là dọc thớ)

	-
	Xác định giới hạn bền khi kéo
	TCVN 364: 1970
	
	3 mẫu 20x20x350mm

(ở giữa hình nêm dày

4mm)

	-
	Xác định giới hạn bền khi uốn
	TCVN 365: 1970
	
	3 mẫu 20x20x300mm

(300 là dọc thớ)

	-
	Xác định giới hạn bền khi trượt cắt
	TCVN 367:1970
	
	3 mẫu 50x20x5mm

(5mm là chiều dày)

	24
	KÝnh d¸n an toµn
	
	
	

	-
	§é bÒn va ®Ëp bi r¬i
	TCVN 7368:2004
	
	3MÉu 610x610

	-
	§é bÒn va ®Ëp con l¾c
	TCVN 7368:2004
	
	2TÊm 860x1000

	-
	Dung sai chiÒu dµy
	TCVN 7219:2004
	
	Sö dông chung víi c¸c mÉu ë trªn

	-
	KhuyÕt tËt ngo¹i quan
	TCVN 7455:2004
	
	

	25
	KÝnh t«i nhiÖt an toµn
	
	
	

	-
	§é bÒn va ®Ëp bi r¬i
	TCVN 7368:2004
	
	3MÉu 610x610

	-
	§é bÒn va ®Ëp con l¾c
	TCVN 7368:2004
	
	2TÊm 860x1000

	-
	§é vì m¶nh
	TCVN 7455:2004
	
	3MÉu 610x610

	-
	Dung sai kÝch thíc
	TCVN 7219:2004
	
	Sö dông chung víi c¸c mÉu ë trªn

	-
	KhuyÕt tËt ngo¹i quan
	TCVN 7455:2004
	
	

	26
	Thö nghiÖm c¬ lý nh«m
	
	
	

	-
	X¸c ®Þnh ®é bÒn kÐo
	TCXDVN 330:05
	
	4 thanh dµi 60 cm

	-
	X¸c ®Þnh ®é d·n dµi t¬ng

®èi
	TCXDVN 330:06
	
	

	-
	Dung sai kÝch thíc
	TCXDVN 330:07
	
	


	27
	G¹ch èp l¸t
	
	
	

	-
	X¸c ®Þnh ®é hót níc
	TCVN 6415:2005
	lấy theo lô 5000m2
	10 viên, nếu gạch có diện tích >0.04m2 cần 5vien

	-
	X¸c ®Þnh ®é bÒn uèn
	TCVN 6415:2005
	lấy theo lô 5000m2
	Kích thước >48mm

cần 7 viên

Kích thước từ

18÷48mm cần 10 viên

	-
	X¸c ®Þnh ®é mµi  mßn
	TCVN 6415:2005
	lấy theo lô 5000m2
	5 viên mẫu
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Đất đắp nền�
Các chỉ tiêu cơ lý theo 5747:1993 và


TCVN 4447:1987�
Cứ một lô 10.000 m3 mẫu một lần. Mỗi lô nhỏ


hơn 10.000 m3 viên xem như một lô�



50 kg�
�



9�
Độ chặt nền đắp, độ chặt của các lớp móng�
Theo yêu cầu của 22TCN02-71, 22TCN


03-79:�
- Mỗi lớp đắp dày 15-18cm có diện tích đắp


≤300 m2 kiểm tra 01 điểm.�
�
�
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Đào vét bùn, đất hữu cơ�
Kiểm tra trạng thái của đất (Chỉ số độ sệt


B)�
2


- Mỗi vùng đào có diện tích đắp ≤1.000 m


kiểm tra 01 điểm.�
Lấy 03 mẫu nguyên dạng�
�
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Đá dăm cấp phối�



Các chỉ tiêu cơ lý theo 22TCN 252-98�
Cứ 150m3 lấy 01 mẫu�



100kg�
�



12�
Nghiệm thu nền đắp, nền


đào trước khi rải móng


đường ô tô�
- Đo độ chặt K=0.98 theo mục 10.�



Trên một đoạn đồng nhất về độ dốc, về kết cấu, về chế độ sử dụng đo 3 điểm�
�
�
�
�



- Đo môdul đàn hồi theo 22TCN 211-93.�
�
�
�



13�
Nghiệm thu các lớp móng trong xây dựng đường ôtô�
- Đo độ chặt K=0.98 theo mục 10.�



2�
�
�
�
�
- Đo môdul đàn hồi theo 22TCN 211-93�
�
�
�
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Nghiệm thu cọc đóng, cọc ép�
- Kiểm tra hồ sơ thi công nghiệm thu cọc


đến hiện trường.�












Theo TCXDVN 286:2003�
�
�
�
�
- Kiểm tra cường độ cọc tại hiện trường bằng súng bật nẩy + siêu âm�
�
�
�
�
�
- Kiểm tra chiều dài cọc.�
�
�
�
�
�
- Kiểm tra nén thử tĩnh tải cọc thử�
�
�
�
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Nghiệm thu bê tông nhựa�
- Kiểm tra chất lượng vật liệu (Cát, đá)


theo mục 1 và 2 và 22TCN 250-98�
- Đối với vật liệu: Theo từng lô hoặc theo ca sản xuất.�
�
�
�
�
- Kiểm tra chất lượng nhựa đường theo


22TCN 279-01�



- Đối với bê tông nhựa: Theo từng ca sản xuất.�
�
�
�
�
- Kiểm tra thiết kế thành phần bê tông


nhựa.�
�
�
�
�
�
- Kiểm tra trạm trộn BTN�
�
�
�
�
�
- Kiểm tra chất lượng bê tông nhựa theo


22TCN 62-84 và 22TCN 248-98.�
�
�
�









