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Xi m¨ng - Yªu cÇu chung vÒ ph­¬ng ph¸p thö c¬ lÝ

Cements - General requirements for physico - mechanic test method

Nhãm H

1
Tiªu chuÈn nµy ban hµnh ®Ó thay thÕ TCVN 140: 1964 phÇn “chØ dÉn chung”
Tiªu chuÈn quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chung khi thö c¬ lÝ c¸c lo¹i xi m¨ng vÒ c¸c chØ tiªu c¬ lÝ sau:

a)   §é mÞn cña bét xi m¨ng;

b)   §é dÎo tiªu chuÈn vµ thêi gian ®«ng kÕt cña hå xi m¨ng;

c)   TÝnh æn ®Þnh thÓ tÝch cña hå xi m¨ng;

d)   Giíi h¹n bÒn uèn vµ nÐn cña xi m¨ng.

2
Khèi l­îng mÉu xi m¨ng lÊy ®Ó thö cña mçi l« Ýt nhÊt ph¶i b»ng 20kg. 10kg ®em thö, cßn 10kg gi÷ cÈn thËn trong b×nh l­u mÉu ®Ó thö l¹i khi cÇn thiÕt. NÕu lÊy mÉu trong c¸c bao ph¶i lÊy Ýt nhÊt trong 20 bao ë r¶i r¸c nhiÒu n¬i, mçi bao lÊy chõng 1kg råi ®em trén ®Òu. MÉu thö ph¶i lÊy

tõ c¸c l« cïng lo¹i, cïng sè hiÖu. NÕu lÊy mÉu ë d¹ng rêi th× ph¶i lÊy ë nhiÒu vÞ trÝ, Ýt nhÊt ë 20

chç kh¸c nhau, theo toµn bé chiÒu dÇy khèi xi m¨ng, mçi chç lÊy kho¶ng 1kg, råi ®em trén ®Òu.

3
Ph­¬ng ph¸p lÊy xi m¨ng trong c¸c bao: më miÖng bao, dïng èng chuyªn lÊy mÉu xóc däc bao,

råi gËp miÖng bao l¹i.

4
MÉu xi m¨ng ®em thö ph¶i ®­îc ®ùng trong c¸c bao hoÆc hép kÝn, b¶o qu¶n n¬i kh« r¸o tr¸nh tiÕp xóc víi n­íc vµ Èm. Ph¶i ghi râ lo¹i mÉu vµ t×nh tr¹ng bao b× chøa c¸c mÉu xi m¨ng vµo sè theo dâi thÝ nghiÖm.

5
Trªn bao hoÆc hép ®ùng mÉu thÝ nghiÖm ph¶i ghi râ lo¹i, nh·n hiÖu, sè hiÖu l«, ngµy s¶n xuÊt vµ

ngµy lÊy mÉu.

6
Tr­íc khi thö c¸c mÉu xi m¨ng ph¶i sµng qua sµng cã kÝch cì th­íc  1,0 x 1,0 mm, phÇn cßn trªn sµng c©n l¹i råi míi ®æ ®i.

Khèi l­îng phÇn cßn l¹i trªn sµng tÝnh b»ng phÇn tr¨m so víi khèi l­îng mÉu toµn bé vµ ghi vµo

sè theo dâi thÝ nghiÖm.

7
NhiÖt ®é trong phßng thÝ nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o 27 2oC theo TCVN 1966: 1977 vµ ph¶i ghi vµo

sæ theo dâi thÝ nghiÖm.

8
Tr­íc khi thö, xi m¨ng c¸t n­íc khu«n mÉu, cÇn ®­îc ®¶m b¶o ®óng nhiÖt ®é trong phßng thÝ

nghiÖm.

9
N­íc  dïng  ®Ó  thö  vµ  b¶o  d­ìng  mÉu  thö  ph¶i  lµ  n­íc  m¸y  th«ng  th­êng,  kh«ng  dïng  n­íc giÕng.

10
Kh«ng cho phÐp dïng dông cô: khu«n, hay ch¶o, th×a b»ng c¸c vËt liÖu cã ph¶n øng víi xi m¨ng.

11
NhiÖt ®é phßng b¶o d­ìng mÉu thö vµ n­íc trong bÓ ng©m mÉu ph¶i b¶o ®¶m nhiÖt ®é 27 2oC

theo TCVN 1966: 1977
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